OTOPNÉ TĚLESO VENTIL KOMPAKT

- KORADO RADIK VK

Ocelová desková otopná tělesa s přirozeným prouděním vzduchu kolem jejich přestupní plochy. Jsou řešena v jednoduchém, zdvojeném nebo tří deskovém provedení. Základní přestupní plochu tvoří tvarovaná deska s horizontálně a vertikálně uspořádanými kanálky.

Deska je vyrobena ze dvou výlisků z ocelového plechu, které jsou v místě vertikálních prolisů spojeny bodovými a po obvodě švovými sváry. Je použit ocelový plech válcovaný za studena s nízkým obsahem uhlíku, který odpovídá třídě FePO1 podle EN 10130 a EN 10131.

Ventil kompakt je deskové otopné těleso v provedení, které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařena šest příchytek.

Povrchová úprava:

- Příprava ocelového povrchu - obsahuje odmaštění, fosfátování a oplach ve třech stupních.

- Základní lak – nanášen technologií kataforezního máčení (KTL). Vytvrzení ve vypalovací peci.

- Vrchní vrstva laku – práškový epoxy-polyesterový lak. Barevný odstín bílá RAL 9010 (na přání zákazníka možno jiný dle vzorníku).

Základní technické parametry:

Způsob připojení:

Charakteristika zabudovaného ventilu:

Vestavěný ventil – vnější připojovací závit M30x1,5