Profilovaná nopová fólie

Fólie slouží jako součást systému ochrany hydroizolace spodní stavby. Nopy oreintované ke stěně. Pruhy fólií se spojují přesahem čtyř řad nopů, popřípadě ještě oboustranně lepící butylkaučukovou páskou.

Balení					40 m²

délka					20 m

šířka					2 m

plošná hmotnost			400 g/m²

výška nopu				8 mm

objem vzduchu mezi nopy		5,3 l/m²

počet nopů				1860 ks/m²

pevnost v tlaku				200 kN/m²

barva					černá

materiál				HDPE