Cihla plná pálená

Obchodní název: CP

- Pevnost: P-15

- Rozměr: 290 x 140 x 65 mm

- EN 771-1:2003

- Tepelný odpor: (R): 0,22

- Hmotnost/1ks = 3,9 kg

- 253 ks na paletě = 987 kg

- Použití: Výrobek je určen pro výstavbu obvodového i vnitřního nosného chráněného zdiva