Pórobetonové nenosné překlady

nenosný překlad tl.100, 150mm

### Specifikace

Konstrukčně vyztužený prvek z pórobetonu

Norma/předpis

EN 845-2 Překlady

Oblast použití

Překlenutí otvorů v nenosných dělicích příčkách a ve výplňových nenosných stěnách.

Profilování

Hladké

Rozměrové tolerance

Délka: ± 3 mm, šířka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

Zpracování

Překlady je zakázané zkracovat a jinak upravovat jejich průřezy. Překlady jsou určené k přímému zabudování, jsou vyztuženy symetricky, nerozlišuje se horní a dolní hrana. Při montáži se osazují na výšku (249 mm). Potřebná menší světlost otvorů se dosáhne větším uložením.

Malta

- zdicí malta

Reakce na oheň

Třída A1 – nehořlavé

EN 13501-1

| ### Technické vlastnosti - nenosné překlady |  |  |
| --- | --- | --- |
| vlastnosti materiálu: | jednotka | P4,4-600 |
| Max. průměrná objemová hmotnost v suchém stavu (EN 772-13) | [kg/m³] | 600 |
| Normalizovaná pevnost zdicích prvků fb | [N/mm2] | 5,0 |
| Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10,DRY | [W/mK] | 0,160 |
| Návrhová hodnota tepelné vodivosti λU | [W/m.K] | 0,176 |
| Faktor difúzního odporu µ (EN 1745) | - | 5/10 |
| Měrná tepelná kapacita c (EN 1745) | [kJ/kg.K] | 1050 |
| Součinitel tepelného přetvoření αb | 1/K | 7,5.10-6 |
| Vlhkost přetvoření ε | [mm/m] | ≤ 0,20 |
| Přídržnost | [N/mm2] | 0,3 |
| Modul pružnosti Eb | [N/mm2] | 2250 |

| ### Základní údaje - překlady pro nenosné stěny |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| výrobek | rozměry š x v x d | světlost otvoru | tepelný odpor R10DRY | požární odolnost | expediční hmotnost | kusů na paletě |
| typ | [mm] | [mm] | [m².K/W] |  | [kg] | [ks] |
| NEP 150-1250 | 150 x 249 x 1250 | 1010 | 0,938 | R 60 | 39 | 30 |
| NEP 125-1250 | 125 x 249 x 1250 | 1010 | 0,781 | R 60 | 32 | 36 |
| NEP 100-1250 | 100 x 249 x 1250 | 1010 | 0,625 | R 60 | 26 | 45 |
| NEP 100-2500 | 100 x 249 x 2500 | 2250 | 0,625 | R 60 | 52 | 15 |
| NEP 75-1250 | 75 x 249 x 1250 | 1010 | 0,469 | R 30 | 20 | 60 |