a) Armovací tkanina

Sklovláknitá výztužná tkanina zajišťuje dlouhou životnost omítek kontaktního zateplovacího systému – ETICS. Armovací tkanina, perlinka zabraňuje následnému vzniku trhlin a zároveň zvyšuje mechanickou odolnost omítek jak vnitřních, tak vnějších.

#### Materiál perlinky

- sklovláknité prameny a jednoduché sklovláknité příze opatřené povrchovou úpravou na bázi polymerních disperzí

- Plošná hmotnost 165 g/m2

- Velikost ok 4 x 4 mm

### Použití a výhody armovací tkaniny

- vysoká mechanická pevnost

- vynikající rozměrová stabilita

- kompatibilní se všemi hlavními fasádními systémy

### Montážní návod armovací tkaniny

Na tepelně izolační desky naneseme stavební lepidlo a rovnoměrně rozetřeme po ploše pomocí zubového hladítka. Do takto připraveného lepidla vložíme zásadně svisle sklovláknitou armovací tkaninu. Lepidlo, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme ocelovým hladítkem do roviny.

Perlinku Vertex vždy stěrkujeme směrem od středu ke kraji - do tzv. stromečku, abychom předešli nežádoucímu zvlnění. Při napojování tkanin dodržujeme minimální přesah přeložení 10cm. Po zatuhnutí lepidla celý systém znovu přestěrkujeme. Výsledkem je dokonalé provázání, zmonolitnění kontaktního zateplovacího systému, ve kterém nemůžou vzniknout žádné trhliny. Po vytvrzení druhé vrstvy stavebního lepidla stěrku přebrousíme. Takto připravený podklad je nachystaný pro  následnou penetraci a aplikaci omítky.

b) Sklovláknová páska

Sklovláknová páska, použití : pro vytváření spojů a napojovacích spár sádrokartonových konstrukcí, vnitřních i vnějších rohů, kde zpevňuje tmelený spoj a zabraňuje tvorbě prasklin, zvyšuje pevnosti namáhaných ploch, jako jsou oblasti otvorů pro okna, dveře a svítidla, vyztužuje podélné spáry příček, jednoduchých a zdvojených konstrukcí, stropních podhledů a opláštění podkroví, nosiče je sklolaminátová mřížka opatřena akrylátovým lepidlem.