Návrh na opravu pomníku Prokopa Holého v Českém Brodě

# Základní údaje o díle

Lokalizace památky

1.  Kraj :				Středočeský

2.  Město:				Český Brod

3. Bližší určení místa:			Husovo náměstí, před budovou radnice

4. Souřadnice GPS:			50°04,437N / 014°51,510E

Údaje o památce

1.  Název :			Pomník Prokopa Holého

2.  Autor				Karel Opatrný (1881 – 1961)

3.  Sloh /datování : 			secesní/1910

4.  Materiál /technika : 	hořický pískovec/tesaný, měděný plech/tepaný na kovové konstrukci

5. Rozměry:	trnož podstavce 65x773x635 cm

podstavec: 257x561x426 cm

socha: v. 290 cm

5.  Předchozí známé zásahy: 	1963, zlacení písma (celková oprava?)

6. Rejstříkové číslo památky v ÚSKP: není na seznamu kulturních památek

Údaje o akci:

1.  Vlastník : 			Město Český Brod

2.  Zadavatel : 		Město Český Brod

# Navržený postup prací

Na základě provedeného restaurátorského a chemicko technologického průzkumu z prosince 2013 byl vypracován tento návrh na opravu Pomníku Prokopa Holého v Českém Brodě. Na základě zjištěných skutečností lze navrhnout následující postup:

Kamenná část pomníku

- prekonsolidace nejvíce narušených částí pomníku

- odstranění starých spár a starých oprav a tmelů mechanicky (mikrodlátko)

- likvidace biologického napadení – ošetření biocidním prostředkem odstranění částí mikrovegetace mechanicky s použitím oplachu regulovatelnou vodní párou

- aplikace odsolovacích zábalů (lokálně) – destilovaná voda, písek, bentonit, buničina. Podle potřeby ve třech až čtyřech cyklech

- redukce síranových krust pomocí zábalů z buničiny a hydrogenuhličitanu amonného

- odstranění mědenky. Nutno provést zkoušku na referenční ploše.

- konzervace materiálu konsolidačním prostředkem na bázi etylesteru kyseliny křemičité. Injektáž prasklin, zajištění oddělených vrstev originálu, následně finální dočištění tmavých depozitů na podstavci a skulptuře (mikroabrazivně)  a čištění trnože pomníku tlakovou vodou

- doplnění chybějících částí min. tmelem, tmelení drobných defektů barevná retuš

- náhrada kamenné desky kryjící schránku s prstěmi z bojišť novým kamenným doplňkem,vysekání nápisů,zlacení

- zatmelení spár minerální maltou pojenou hydraulickým vápnem

- preventivní ošetření povrchu kamene biocidním prostředkem

- ošetření nejvíce exponovaných částí pomníku proti srážkové vodě hydrofobizačním prostředkem

Kovové prvky

- Demontáž.

- Rozebrání plastiky na jednotlivé prvky (břevna, prkna, kola, oj, korouhev).

- Odstranění pozdějších doplňků

- Vyrovnání měděných dílů.

- Chemické očištění od oxidů.

- Nové sletování měděných dílů.

- Začištění nových spojů podle originálu.

- Doplnění chybějících dílů.

- Vyrobení nové nosné konstrukce podle dochovaného originálu (lakovaná nerez ocel).

- Spasování.

- Patinace.

- Vyzlacení.

- Osazení.

Předpokládaný rozsah oprav

1. etapa  Restaurování skulptury Prokopa Holého a demontáž kovových prvků

Položka

Prekonsolidace narušených částí skulptury

Likvidace biologického napadení povrchu,dočištění pomocí regulovatelné vodní páry

Konzervace kamene , injektáž, zajištění oddělených částí

Redukce síranových krust a tmavých depozitů

Doplnění chybějících částí, tmelení drobných defektů, Barevná retuš, spárování

Hydrofobizace a preventivní biocidní ošetření

Demontáž kovových prvků (torzo vozu,cep a korouhev), transport

Pronájem lešení, montáž a demontáž

Technická přípomoc, zajištění elektřiny a vody pro potřeby stavby, odvoz a likvidace odpadů

2. etapa Oprava kovových prvků – měděné plastiky torza vozu, cepu a korouhve

Položka

Rozebrání plastiky na jednotlivé prvky (břevna, prkna, kola, oj, korouhev).

Odstranění pozdějších doplňků

Vyrovnání měděných dílů.

Chemické očištění od oxidů.

Nové sletování měděných dílů

Začištění nových spojů podle originálu.

Doplnění chybějících dílů.

Vyrobení nové nosné konstrukce podle dochovaného originálu (lakovaná nerez ocel).

Osazení kovových prvků (vůz, cep a korouhev) montáž

Spasování.

Patinace

Vyzlacení

3. etapa Restaurování podstavce a trnože pomníku, instalace kovových prvků

Položka

prekonsolidace nejvíce narušených částí

odstranění starých spár a starých oprav a tmelů mechanicky (mikrodlátko)

likvidace biologického napadení – ošetření biocidním prostředkem odstranění částí mikrovegetace mechanicky s použitím oplachu regulovatelnou vodní párou

aplikace odsolovacích zábalů (lokálně) – destilovaná voda, písek, bentonit, buničina. Podle potřeby ve třech až čtyřech cyklech

redukce síranových krust pomocí zábalů z buničiny a hydrogenuhličitanu amonného

konzervace materiálu konsolidačním prostředkem na bázi etylesteru kyseliny křemičité. Injektáž prasklin, zajištění oddělených vrstev originálu, následně finální dočištění tmavých depozitů na podstavci a skulptuře (mikroabrazivně) a čištění trnože pomníku tlakovou vodou

doplnění chybějících částí min. tmelem, tmelení drobných defektů barevná retuš

náhrada kamenné desky kryjící schránku s prstěmi z bojišť novým kamenným doplňkem,vysekání nápisů,zlacení

zatmelení spár minerální maltou pojenou hydraulickým vápnem

Preventivní biocidní ošetření kamene, hydrofobizace

Pronájem lešení, montáž a demontáž